| düfa PROFI-HOLZLASUR |  |
| --- | --- |
| PLND |  |
| profi – lazúra na drevo |  |

| Popis produktu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnosti použitia: | Intenzívna, ošetrujúca a ochranná lazúra s najnovšou hybridnou technológiou – na vnútorné aj vonkajšie použitie. Dekoratívna a špinu odpudzujúca ochranná lazúra na drevo, odolná proti vplyvu poveternostných podmienok, na báze najnovšej hybridnej technológie. Použiteľná na všetky druhy listnatého a ihličnatého dreva v interiéri aj exteriéri. Na nestálotvarné stavebné diely, ako drevené obloženie, podbitie striech, vonkajšie obloženie, záhradné domčeky, altánky, pergoly a k renovácii existujúcich lazúrových náterov. Nie je určená na náter parkiet , paluboviek a plôch na chodenie. Tento produkt získal aj známku ochrany životného prostredia. „ Modrý anjel.“ |  |  |  |
| Vlastnosti: |  | nová hybridná technológia spojuje vlastnosti hlbokého vsakovania emulzie z alkydovej živice s ochranným filmom |  |  |
|  |  | zároveň vpravuje do štruktúry dreva prírodný olej a zvyšuje tak jeho odolnosť |  |  |
|  |  | vodou riediteľná, na vnútorné aj vonkajšie použitie, tixotropná, vsakuje hlboko do dreva |  |  |
|  |  | intenzívne drevo ošetruje, zvyšuje jeho odolnosť, je vysoko odolná proti vplyvu poveternostných podmienok |  |  |
|  |  | zvýrazňuje kresbu dreva, perfektne ju možno nanášať nástrekom |  |  |
| Farebný tón: | týk, palisander, orech, borovica, |  |  |  |
| Tónovanie: | všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné |  |  |  |
| Stupeň lesku: | ušľachtilý mat |  |  |  |
| Hustota: | 1,02 g/cm3 podľa farebného odtieňu |  |  |  |
| SpracovAnIE |  |  |  |  |
| Vhodný podklad: | Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všetkých nečistôt a voľných častíc. Drevo spráchnivené a vypadávajúce kúsky odstrániť až na zdravé drevo. Tropické dreviny a drevo bohaté na živicu očistiť produktom düfa Nitro‐ Universalverdünner a potom nechať vyvetrať. Zvyšná vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 12%. Staré nátery – staršie nátery silno vrstvovými lazúrami, bezfarebnými lakmi a krycími farbami a nedržiace staré nátery, celkom odstrániť až na nosné drevo. |  |  |  |
| Spôsob nanášania: | Aplikácia sa vykonáva štetcom – doporučuje sa použiť špeciálny akrylátový štetec /zmes prírodných a umelých vlákien/. Pre rýchly a jednoduchý nástrek doporučujeme špeciálnu ručnú striekaciu pištoľ, na malé a stredné objekty, napr. WAGNER W 550. Pri nástreku dodržovať pokyny výrobcu, striekajúceho zariadenia. |  |  |  |
| Postup nanášania: | V exteriéri drevo opatriť 1x náterom düfa Holzgrund. Pred náterom dôkladne premiešať. Neriediť. Potom naniesť min. 2-3 finálne neriedené nátery po smere letokruhov. V interiéri stačia 1-2 nátery düfa Profi‐Holzlasur. Počítať s tým, že každý ďalší náter zintenzívňuje farebný odtieň!!! |  |  |  |
| Teplota pri spracovaní: | min. 8°C objektu aj okolia, pri spracovaní aj počas schnutia |  |  |  |
| Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: | Vrchná plocha zaschnutá po cca 4 hod. možnosť pretierania po cca 12 hod. Pri chladnom a vlhkom počasí sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná dlhšia doba schnutia pred následným náterom. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis. |  |  |  |
| Výdatnosť*: | cca 9 m2/l pri nátere neriedenou tónovaciou farbou v jednej vrstve |  |  |  |
|  | * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. |  |  |  |
| Riedidlo: | Produkt je pripravený k priamemu spracovaniu, neriedi sa. |  |  |  |
| Čistenie nástrojov: | ihneď po použití vodou |  |  |  |
| BezpečnostnÉ opatRenIA a informÁcIe |  |  |  |  |
| Prvky označenia: | Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nepodlieha povinnosti označovania podľa platných vnútroštátnych predpisov a predpisov ES. |  |  |  |
| Hodnoty VOC: | Max. obsah VOC (EG): |  |  | 0,2 hmot. % |
|  | Max. obsah VOC: |  |  | 0,2 hmot. % |
|  | Hodnota VOC (ASTM D 3960): |  |  | 14,3 g/l |
|  | Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890-1/2): |  |  | 2,3 g/l |
| Prvá pomoc: | pri nevoľnosti: |  | zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu, postihnutého držať v pokoji a teple |  |
|  | pri styku s kožou: |  | dôkladne omyť vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom, nepoužívať riedidlo |  |
|  | pri zasiahnutí očí: |  | vybrať kontaktné šošovky, oči okamžite dôkladne vyplachovať min, 10 min čistou tečúcou vodou |  |
|  | pri náhodnom požití: |  | dôkladne vypláchnu ústa, nevyvolávať zvracanie. Konzultovať s lekárom. |  |
|  | Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekársku pomoc. |  |  |  |
|  | Podrobnejšie informácie – viz bezpečnostný list produktu. |  |  |  |

| ostatnÉ informÁcIe |  |
| --- | --- |
| Veľkosti balenia: | 4,0 l |
| Skladovanie: | v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale. |
| Likvidácia odpadu: | Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Vyschnutý materiál možno likvidovať spoločne s domovým odpadom. Nevysušené zvyšky výrobku odkladajte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. |

23. 7. 2014

Toto vydanie nahradzuje všetky predošlé technologické listy. Vyhradzujeme si právo možných budúcich doplnkov.

V prípade akýchkoľvek nejasností vyskúšajte materiál v malom rozsahu , alebo využite bezplatný poradenský servis firmy.

Na všetky Vaše dotazy ochotne odpovie naša bezplatná poradenská linka tel.: 800 156 612.

Garantujem stálu vysokú kvalitu nášho  výrobku. Nemáme bezprostredný vplyv na podmienky a kvalitu spracovania – z tohto dôvodu nemôžeme prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania.

Sídlo dodávateľa:		Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribučné centrum:  	 Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820,  fax.: 326 375 822

e‐mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz