Technický list

Silvercoat penetračný náter pod omietky

Charakteristika výrobku:

Ekologický, vodou riediteľný, disperzný farebný penetračný náter pod omietky, pripravený na okamžité použitie. Vďaka obsahu striebra je mimoriadne trvalý a odolný proti povrchovému rastu rias a plesní.

Zloženie:

Silikónovo živicové spojivo, disperzné spojivo, pigmenty, voda, plnivá

Oblasti použitia:

Ako penetračný náter pod omietky Peakston Silvercoat v interiéri aj exteriéri. Je vhodná na ošetrenie povrchov vyhladených základnou omietkou, betónových plôch, gletovaných povrchov ako aj dosiek Betonyp.

Spôsob použitia:

Podklad musí byť úplne suchý, dostatočne pevný, homogénny, hladký, rovnomerný a bez prachu a nečistôt. Pred nanesením penetračného náteru treba nesúdržné, odlupujúce sa časti povrchu, zvyšky starých náterov odstrániť a chyby na povrchu treba opraviť gletovaním. Pri úprave štruktúrovaných povrchov treba použiť materiál a aplikovať štruktúru identickú s materiálom a štruktúrou daného podkladu, resp. celú plochu treba vyrovnať gletovaním. Na vhodne pripravený podklad nanesieme penetračný náter Grafiato v jednej vrstve. Obsah vedra treba pred nanášaním dôkladne premiešať, náter môžeme v prípade potreby riediť vodou do 10%. Náter nanášajte štetcom alebo valčekom.

Tenkovrstvovú omietku nanášajte až po úplnom vyschnutí penetračného náteru. Počas doby nanášania a schnutia náteru by mala byť teplota vzduchu i podkladu od +5 °C do +25°C!

Balenie: 2,5, 5, a 10 l plastové vedro

Použiteľnosť: 1 rok v pôvodnom obale na mieste chránenom pred mrazom, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením, pri teplotách od 5°C do 25°C

Doba schnutia pri 20 °C: 12 hod.

Riedenie: V prípade potreby pri prvej vrstve max. 10% vody

Výdatnosť: 8 - 10 l/m2 v závislosti od podkladu

Objemová hmotnosť: 1,51 - 1,56 g/cm3

pH: 8 - 9

VOC informácia:

Hraničná hodnota podľa EU pre tento produkt (A/g): 30 g/l (2010).

Maximálny obsah VOC v tomto produkte je 30 g/l.

Protipožiarne predpisy: Trieda horľavosti: V. NEHORĽAVÝ!

Bezpečnostné pokyny: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S23 Nevdychujte aerosóly. S24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami.

Právne informácie:

Parametre uvedené na technickom liste sú platné pri teplote okolia 23 °C, pri relatívnej vlhkosti 50%. Pri vyšších teplotách doby zaschnutia a vytvrdnutia sa môžu skrátiť, pri nižších teplotách sa tieto doby môžu predĺžiť. Technické informácie uvedené na tomto technickom liste vychádzajú z meraní uskutočnených v laboratórnych podmienkach. V rôznych podmienkach spracovania skutočné hodnoty sa môžu líšiť od špecifikácií.

Vyššie uvedené technické informácie sme zostavili podľa našich najlepších vedomostí a znalostí. Na základe tohto technického listu výrobcovi nevznikajú žiadne právne záväzky. Za kvalitu našich výrobkov ručíme v rámci predajných a dodacích podmienok. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím výrobku.